UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA

Faculté de science et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Filière : Métallurgie

Niveau : M2

Module : Electrométallurgie de l’acier et ferroalliages

Travaux Dirigés N° :1

Exercice 1

Calculez l'entropie (S°) de 1 mole de fer liquide à 2000 K, et le changement d'enthalpie  (Δ H°2000 - Δ H°298) pour 1 mole de fer de 298 à 2000 K.

Données

(S° (Feα) à 298 K égale à  27.15 J /mol K)

| Chaleurs spécifiques et enthalpies de transformation pour le fer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaction de transformation | Température (k) | chaleur spécifique (Cp) (j/mol k) | Changement de ΔH (j/mol) |
| Feα → Feβ | 1033 | Feα=17,49 + 24,769 x 10-3T | + 5105 |
| Feβ → Fe | 1187 | Feβ=37,66 | + 670 |
| Feγγ → Feδ | 1665 | Feγ=7,70 + 19,5 x 10-3T | +837 |
| Feδ → Feliq | 1809 | Feδ=28,284 + 7,53 x 10-3T Feliq=35, 4 + 3,74 x 10-3T | +13807 |

Exercice 2

On s’intéresse au comportement thermodynamique des réactions suivantes (toutes données par mole d’O₂ consommée, comme sur un diagramme d’Ellingham)

- 2 Fe(s) + O₂(g) → 2 FeO(s)

- 4/3 Al(s) + O₂(g) → 2/3 Al₂O₃(s)

- 2 CO(g) + O₂(g) → 2CO₂(g)

Les valeurs tabulées à 298,15 K sont (par mole de produit) :

| Espèce | ΔG° (kJ/mol) | ΔH° (kJ/mol) |
| --- | --- | --- |
| FeO (s) | –272,0 | –251,4 |
| Al₂O₃ (s) | –1582,3 | –1675,7 |
| CO (g) | –137,16 | –110,53 |
| CO₂ (g) | –394,39 | –393,51 |

(Remarque : sur un diagramme d’Ellingham, on exprime toujours les valeurs par mole d’O₂ consommée.)

1)  Pour chaque réaction, déterminer l’expression linéaire approchée ΔG°(T) = ΔH° – T·ΔS° par mole d’O2.

2) Calculer les valeurs numériques de ΔG° à 298,15 K pour chacune.

3) Résoudre analytiquement la température d’équilibre Teq à laquelle la droite ΔG°(T) de la réaction CO/CO2 coupe celle de la formation de FeO.

4) Indiquer comment tracer le diagramme d’Ellingham entre 298 K et 1800 K, et comment en déduire si CO peut réduire FeO à haute température.

Exercice 3

Le fer solide est en contact avec un laitier liquide FeO-CaO-SiO2 et un gaz contenant du CO et du CO2 à 1300°C. L'activité de FeO dans le laitier est de 0,45, et le rapport dans le gaz est de 20/1.

- Prédire s'il est possible d'oxyder le fer.

- Calculez également la constante d'équilibre du rapport pCO/ pCO2 dans le gaz.

Données :

ΔG° à 1300 C° égale à 15,38 Kj/mol