UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA

Faculté de science et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Filière : Génie Métallurgie

Niveau : M2

Module : Electrométallurgie de l’acier et ferroalliages

Travaux Dirigés N°2

Exercice 1

Le minerai de fer contient Fe₂O₃. On souhaite le réduire par carbothermie à 1000 °C selon la réaction globale :

Fe2O3 + 3C→2Fe + 3CO

- Écrivez les réactions intermédiaires possibles (réduction étape par étape) de Fe₂O₃ avec le carbone.

- Calculez la masse de carbone nécessaire pour réduire complètement 160 g de Fe₂O₃.

- Expliquez pourquoi la réaction est favorisée à haute température.

- Quelle est l’influence du CO produit sur la cinétique de réduction dans un four métallurgique ?

Données :

Masse molaire : Fe₂O₃ = 159,7 g/mol, C = 12 g/mol

Exercice 2

Le diagramme d’Ellingham des systèmes Cr2O3 / Cr et Al2O3 / Al est fourni.

Ce diagramme représente l’enthalpie libre standard de formation des oxydes pour une mole de dioxygène en fonction de la température.

- Écrire les équations donnant la réaction de formation de chaque oxyde sans indiquer les états physiques des espèces intervenant.

- Compléter ce diagramme en indiquant pour chaque graphe le couple correspondant, sachant que l'aluminium est meilleur réducteur que le chrome.

- Aux points A, B et C, on observe un faible changement de pente. Préciser les transformations physiques qui expliquent ces changements de pente.

- Calculer à partir des données la valeur de la pente du segment DB puis celle du segment BC.

- On précise qu’à l’état solide ou liquide, les espèces Al, Al2O3, Cr et Cr2O3 sont totalement non miscibles. Écrire l'équation de la réaction de réduction d’une mole de Cr2O3 par Al à 1300 K. Préciser s'il s'agit d'un équilibre chimique ou d'une réaction totale.

| Corps pur | Température de fusion en K | Température d’ébullition en K |
| --- | --- | --- |
| Aluminium Al | 933 | 2740 |
| Alumine Al2O3 | 2290 | 3250 |
| Chrome Cr | 2130 | 2940 |
| Oxyde de chrome (III) Cr2O3 | 2710 | 4270 |

|  | O2(g) | Al(s) | Al2O3(s) | Cr(s) | Cr2O3(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fH° kJmol-1 |  |  | -1676 |  | -1140 |
| S° JK-1mol-1 | 205 | 28 | 51 | 24 | 81 |
| fusH° kJmol-1 |  | 11 | 109 | 15 |  |
| vapH° kJmol-1 |  | 284 |  | 347 |  |

Exercice 3

La poudre d'aluminium brûle très facilement ; la réaction est exothermique.

- Ecrire la réaction du dioxygène sur l'aluminium.

- Soit rG°1 (T) la variation d'enthalpie standard de formation de l'oxyde d'aluminium pour la réaction de référence faisant intervenir une mole de dioxygène. Donner l'expression de rG°1 (T) sur l'intervalle [250 K, 2500 K]. Tracer le graphe (1) correspondant .
abscisses: 1 cm pour 125 K ; ordonnées :1 cm pour 50 kJ.mol-1

- Soit rG°2 (T) l'enthalpie standard de la réaction: 2 C +O2 = 2 CO.
-Donner l'expression de rG°2 (T) sur l'intervalle [250 K, 2500 K]. Tracer le graphe (2) correspondant sur la même figure que le graphe (1).

- Le carbone peut-il réagir sur l'oxyde d'aluminium ? Si oui, à partir de quelle température la réduction de l'oxyde d'aluminium est-elle théoriquement possible ? (les conditions sont telles que le carbure d'aluminium ne se forme pas). Cette méthode est-elle utilisée ?

Les valeurs suivantes sont considérées comme constantes dans l'intervalle de température étudié [250 K , 2500 K]

| corps | Al(s) | Al2O3 (s) | C(s) | O2(g) | CO(g) | CO2(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S° JK-1mol-1 | 28 | 51 | 6 | 205 | 197 | 213 |
| fH° kJ.mol-1 | 0 | -1674 | 0 | 0 | -110 | -393 |

Température de fusion de l'aluminium sous 1 bar : 933 K

Enthalpie molaire de fusion de l'aluminium à 933 K: fusion H° = 10,9 kJ.mol-1.