UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA

Faculté de science et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Filière : Métallurgie

Niveau : M2

Module : Electrométallurgie de l’acier et ferroalliages

Travaux Dirigés N° :3

Exercice 1

Dans un convertisseur métallurgique, un acier liquide contient :

- [S]₀ = 0,030 % (en masse)

- Masse d’acier : 100 tonnes

- Température du bain : 1600 °C

On injecte un agent de désulfuration à base de CaSi sous forme de cored wire, ce qui entraîne la réaction de transfert du soufre vers le laitier :

### 1. Réactions principales

Le calcium réagit avec le soufre dans l’acier selon : [S]+(Ca)=(CaS)

Le silicium réagit avec l’oxygène du bain : Si+2O=SiO2​

Le CaSi est injecté et se dissocie selon : CaSi→Ca+Si

Le laitier disponible possède les caractéristiques suivantes :

- Composition massique :
CaO = 52 %, SiO₂ = 35 %, Al₂O₃ = 8 %, MgO = 5 %

- Basicité :

- Le coefficient de partage du soufre est donné par :

- Calcule le coefficient de partage du soufre LS​ avec la basicité donnée.

- Déduis la teneur finale en soufre dans l’acier [S]f​, en supposant que l’équilibre métal–laitier est atteint et que la masse du laitier est de 8 tonnes. On utilisera la relation d’équilibre :

### avec la conservation du soufre :

- Quelle masse de CaSi (à 30 % Ca et 60 % Si, les 10 % restants étant des impuretés) faut-il injecter pour atteindre la teneur en soufre finale calculée ?

On prendra :

- Réaction stœchiométrique : Ca+S=CaS

- Masse molaire Ca : 40 g/mol

- Masse molaire S : 32 g/mol

Exercice 2

Pendant la fusion et l’affinage dans un four à arc à 1600 °C, des gaz (H₂, N₂) peuvent se dissoudre dans l’acier ; leur solubilité suit la loi de Sieverts :

.

Où Pgaz est la pression partielle du gaz (en atm) et k la constante de solubilité à la température donnée. Avant le dégazage, la pression partielle d’H₂ dans le four : , et la pression partielle de N₂ dans le four : .Après un traitement d’affinage (vide + barbotage), les pressions partielles atteignent : .

- Calculez la concentration d’hydrogène dissous [H] initiale et finale (en mL H₂ / 100 g).

- Calculez la concentration d’azote dissous [N] d’équilibre initiale et finale (en %).

- Pour chaque gaz, donnez le pourcentage de réduction obtenu par le dégazage (arrondir à 1 décimale).

Données (à 1600 °C)

- Constante de solubilité pour H : kH=1,80 mL H₂ / (100 g · atm0,5)

- Constante pour N : kN=0,120 % N / atm0,5).